# PVC

## PVC 1

PVC 1 + lepidlo doporučené výrobcem PVC	3 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka + penetrace podkladu	2 mm

Litý cementový potěr CT – C25 – F5	65 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Výplňová izolace – polystyren EPS 150 S Stabil	80 mm

Minerální izolační stěrka neobsahující rozpouštědla plněná plastem

+ napojení na svislý hydroizolační systém -> viz. sanační práce			-	Hloubková penetrace										-

ŽB deska podkladní deska	120 mm

270 mm

Hutněný štěrkopískový podsyp, min. Edef,2=50 MPa při poměru Edef,2/Edef,1=2,5	min. 230 mm

Rostlá zemina

PVC třídy 1

Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2 mm, lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Bezesměrný dekor s příměsí transparentního vinylového granulátu pro 3 D efekt. Reakce na oheň Bfl-s1, váha ≤ 2850 g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech <10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

# Keramické dlažby

## Keramická dlažba

Keramická dlažba + lepidlo určené výrobcem dlažby	13 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka + penetrace podkladu + hydroizolační stěrka	2 mm

Stěrku vyvést i pod obklad stěn

Litý cementový potěr CT – C25 – F5	55 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Výplňová izolace – polystyren EPS 150 S Stabil	80 mm

Minerální izolační stěrka neobsahující rozpouštědla plněná plastem + napojení na svislý hydroizolační systém 										-

Hloubková penetrace	-

ŽB deska podkladní deska	120 mm

270 mm

Hutněný štěrkopískový podsyp, min. Edef,2=50 MPa při poměru Edef,2/Edef,1=2,5	min. 230 mm

Rostlá zemina

Keramická dlažba

Keramické slinuté neglazované obklady s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G. Výrobky jsou určeny především k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. Vyznačují se vysokou pevností, mrazuvzdorností a chemickou odolností. Leštěné a satinované neglazované dlaždice jsou určeny pro exkluzivní interiéry a fasády. Slinuté neglazované dlaždice jsou vyráběny v jednobarevném i vícebarevném provedení s reliéfním protiskluzným, standardním hladkým nebo satinovaným a leštěným povrchem. Odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-13 – odolné ULA. Parametry použitých dlažeb – povrch standardní 298x298x9 – R9/A, μ ≥ 0,6.

# Poznámky k provádění podlah

- Všechny PVC podlahoviny v pásech musí splňovat výše uvedené specifikace a být vhodné pro zdravotnické stavby. Nesmí být použity krytiny s indexem šíření plamene větším než 100 mm/min. Nesmí být použity krytiny s indexem šíření plamene větším než 100 mm/min.

- Před prováděním podlah bude vlastní konstrukce podlahy odsouhlasena s dodavatelem podlahové krytiny.

- Obklady budou zakončeny ukončovací lištou.

- Všechny podlahy provést jako „plovoucí“, tj. oddělit od svislých konstrukcí dilatačním materiálem z minerální plsti v tl. 15 mm (nesmí být nahrazeno polystyrenem).

- Cementové potěry dilatovat v plochách min. 25 m2 nebo délkově max. po 6 m a u poměru stran větších než 4:1

- Spáry se připravují před položením potěru pomocí vhodných spárových profilů.

- Přechody mezi různými druhy povrchů podlah řešit přechodovou nerezovou lištou.

- V místě průchodu instalací (kanalizace, voda, atd.) izolační vrstvou nutno osadit těsnící manžetu.

- Při provádění PVC, dlažeb a obkladů v mokrých prostorách, tj. s hydroizolací, je doporučeno použití jednotného systému (penetrace, hydroizolace, lepení i spárování).

- Penetrace – podkladní nátěr zpevňující podklad, snižující jeho savost, neobsahující rozpouštědla, pro vnitřní použití na beton, pórobeton, omítku a sádrokarton.

- Nátěrová hydroizolace – nátěrová izolační fólie na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo nelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu.

- Lepící tmel – flexibilní lepidlo pro vnější i vnitřní použití, s vysokou okamžitou přídržností pro lepení slinuté dlažby, s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. Zatřídění dle EN 12 004 je C2TE tzn. pevnost min. 1 MPa ve všech režimech (voda, mráz, teplo), skluz do 0,5 mm, doba otevřenosti 30 minut.

- Spárování dlažeb – spárovací hmota pro šířku spár 1-5 mm, stálobarevná, vodě a mrazu odolná, s disperzní přísadou, nízkým obsahem chromanu, velmi poddajná, vytvrzující bez prasklin. Zatřídění dle EN 13 888 je CG2.