# PVC

# Keramické dlažby

# Betonové dlažby, betony

## Betonová dlažba – sklepní prostory

Betonová dlažba, barva přírodní, 200 x 200 mm, spára 3-5 mm

vyplněná křemičitým pískem frakce 0-2 mm	40 mm

Kladecí vrstva drcené kamenivo frakce 0-8 mm	30 mm

Hutněný štěrkopískový podsyp, min. Edef,2=50 MPa při poměru Edef,2/Edef,1=2,5	230 mm

300 mm

Rostlá zemina

# Repliky dlažeb na podestách a chodbách

## Keramická dlažba

Replika keramické dlažby, barevnost schválena NPÚ + lepidlo určené výrobcem	cca 13 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka + penetrace podkladu	7 mm

20 mm

Vybroušená a odmaštěná stávající konstrukce podlahy (stropu)

# Poznámky k provádění podlah

- Před prováděním podlah bude vlastní konstrukce podlahy odsouhlasena s dodavatelem podlahové krytiny.

- Obklady budou zakončeny akrylovým tmelem ke stěně

- Všechny podlahy provést jako „plovoucí“, tj. oddělit od svislých konstrukcí dilatačním materiálem z minerální plsti v tl. 15 mm (nesmí být nahrazeno polystyrenem).

- Cementové potěry dilatovat v plochách min. 25 m2 nebo délkově max. po 6 m a u poměru stran větších než 4:1

- Spáry se připravují před položením potěru pomocí vhodných spárových profilů.

- Dilatační spáry je potřeba vytvořit i u různorodé prostorové geometrie, u stěn rozdělující prostor, u dveřních otvorů a na přechodu různých tl. potěru.

- Přechody mezi různými druhy povrchů podlah řešit přechodovou nerezovou lištou.

- V místě průchodu instalací (kanalizace, voda, atd.) izolační vrstvou nutno osadit těsnící manžetu.

- Penetrace – podkladní nátěr zpevňující podklad, snižující jeho savost, neobsahující rozpouštědla, pro vnitřní použití na beton, pórobeton, omítku a sádrokarton.

- Lepící tmel – flexibilní lepidlo pro vnější i vnitřní použití, s vysokou okamžitou přídržností pro lepení slinuté dlažby, s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. Zatřídění dle EN 12 004 je C2TE tzn. pevnost min. 1 MPa ve všech režimech (voda, mráz, teplo), skluz do 0,5 mm, doba otevřenosti 30 minut.

- Spárování dlažeb – spárovací hmota pro šířku spár 1-5 mm, stálobarevná, vodě a mrazu odolná, s disperzní přísadou, nízkým obsahem chromanu, velmi poddajná, vytvrzující bez prasklin. Zatřídění dle EN 13 888 je CG2.

# Omítkový systém

## Vystupující teracové prvky –> stratigrafie vzorek A

Pojivo	směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 4:1

Železitý pigment (železité odprašky)

Plnivo	směs vápence a stabilní tmavé horniny (bazalt)

Frakce 5,0 – 3,0 mm a 1,0 – 0,1 mm

Poměr plniva a pojiva 3:2

## Vystupující teracové prvky –> stratigrafie vzorek B

Pojivo	směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 4:1

Chemicky stálý zelený pigment -> šedá až šedozelená barva originálu

Plnivo	stabilní tmavé kamenivo (bazalt)

Frakce <0,1 – 4,0 mm

Poměr plniva a pojiva 1:1

## Probarvená fasáda –> stratigrafie vzorek D

Pojivo	směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1

Železitý pigment (železité odprašky)

Plnivo	kopaný písek

Frakce 0,2 – 1,0 mm

Poměr plniva a pojiva 3:2

Omítka bude provedena v souvrství: brubá omítka + lepidlo s perlinkou + probarvené souvrství

## Šedozelená fasáda –> stratigrafie vzorek E

Pojivo	směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1

Chemicky stálý zelený a železitý pigment -> šedá až šedozelená barva originálu

Plnivo	kopaný písek

Frakce 0,3 – 1,1 mm

Poměr plniva a pojiva 3:2

## Teraco v oblasti soklu –> stratigrafie vzorek G

Pojivo	směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 3:1

Chemicky stálý zelený pigment -> šedá až šedozelená barva originálu

Plnivo	stabilní tmavé horniny (bazalt)

Frakce 1,0 – 5,0 mm a <0,1 mm

Poměr plniva a pojiva 3:2

# Poznámky k provádění omítek

- Skladby omítek vycházejí ze stratigrafického a petrologického rozboru, tento dokument je doložen ve výkresové části

# Skladba střechy

## Střecha na terasách v úrovní půdy

Hydroizolace PVC (mechanicky kotvit) - BROOF(t3)	        1,5 mm

Geotextilie	2 mm

3,5 mm

Stávající skladba střešní konstrukce, z které byl odstraněn stávající asfaltový pás

# Poznámky k provádění střech

- Hydroizolaci vytáhnout na okolní stavební konstrukce a horkovzdušně natavit na ukončovací lištu z kašírovaného plechu daného systému (není třeba další oplechování).

- Hydroizolace mPVC, která je vystavena slunečnímu záření musí být provedena s odolností proti UV záření (vytažení, kotvená izolace, apod.)

- Po obvodu střechy a v detailech se provede jištění okrajů hydroizolace upevňovacími profily.

- Vnitřní hranu atiky před přetažením fólií vyztužit úhelníkem z kašírovaného plechu daného systému. Obdobně vyztužit i veškeré kouty a rohy.

- Prostupy VZT, ZTI řešit doplňkovými komponenty daného systému střešní krytiny.

- Dilatace řešit v rámci daného systému střešní krytiny.